2．高电阻电热合金（GB／T1234－1995）

你的位置:首页>>特殊含金和钢材 >>2．高电阻电热合金（GB／T1234－1995）

发表时间：2006-10-14 13:24:00

(1)尺寸规格和允许偏差见表8-302～表8-306。 表8-302高电阻电热合金的尺寸范围 (mm) 合金牌号; 直 径. 丝 材; 棒 材; 盘 条. OCr27A17Mo2; O．30～8.00. 其他牌号; 0.03～8.00; 12.0～30.0; 8.0～10.0. 合金牌号; 冷轧带材; 热轧带材. 厚 度; 宽 度; 厚 度; 宽 度. 所有牌号; 0.06～ 3.50; 5．O～ 250.0; 2.5～5．O(卷状)>5.0～7．O (条状); 15．O～ 250．O. 表8-303丝材、棒材和盘条的直径允许偏差 (mm) 类 别; 直径范围; 允许偏差. 冷拉丝材; O．030～O．050; 土0.005. >O．050～O．100; ±0．O07. >O．100～0.300; 士0．O1O. >O．300～0.500; ±O．015. >O．50～1.00; ±O．02. >1.00～3.00; ±0.03. >3.00～6.00; ±O．04. >6.00～8.00; ±O．05. 热轧盘条热轧棒材; 8．O～12.0; ±O．4. >12．O～20.0; ±O．5. >20.0～30．O; ±O．6. 注：考核每米电阻值的丝材，其尺寸允许偏差供参考。 表8-304冷轧和热轧带材的厚度允许偏差 (mm) 类 别; 厚度范围; 允许偏差. 冷轧带材; O．050～O．100; ±0.01O. >0.100～O．200; ±0.015. >O．20～O．50; ±O．02. >O．50～1.00; ±O．03. >1.00～1.80; ±0.04. >1.80～2.50; ±0.06. >2.50～3.50; ±O．06. 热轧带材; 2.5～5.0; ±O．25. >5．O～7．O; ±O．30. 表8-305冷轧和热轧带材的宽度允许偏差 (mm) 类 别; 宽度范围; 允许偏差. 切 边; 不切边. 冷轧带材; 5.0～lO．0; ±0.2; —0.6. >10.0～20．O; 一0.8. >20.0～30.0; 一1．O. >30．O～50．O; ±0.3; 一1.2. >50.0～90.0; ±1．O. >90．O～l20．O; ±0.5; ±1.5. >120.0～250.0; 士1.8. 热轧带材; 15.0～60.0; 士1.5. >60．O～250．O; 士2.5. 注：根据供需双方协议，在保证公差带不变的情况下，可以调整宽度的正、负偏差范围。 表8-306带材的最小长度 类 别; 合金带厚度／nm; 单支最小长度／m. 冷轧带材; O．05～0.10; 1O. >O．10～0.30; 20. >0.30～1.00; 15. >1.00～2.00; 10. >2.00～3.50; 5. 热轧带材; 2.5～5.0; lO. >5．O～7.0; 3. 注：1．带材最小长度应符合表中的规定，当焊接部位符合本标准技术要求时，允许同一炉号数支带坯焊接在一起，根据供需双方协议，可供定尺或倍尺带材。 2．热轧棒材每根长度由供需双方协议确定。 3．冷拉丝材的圆度不应超过直径公差之半。 4．热轧带材每米长度的侧弯不大于15mm，冷轧带材每米长度的侧弯应符合下表的规定。 宽 度; 每米侧弯≤. 切 边; 不切边. <20; 7．O; 14．O. 20～50; 4．O; 8．O. >50; 3.0; 5.0. (2)轴重见表8—307。 表8-307每轴(盘)冷拉丝材的质量 直 径／mm; 每轴(盘)质量／kg≥. 标准质量; 较轻质量. O．03～0.05; 0.02; 0.010. >0.05～0.07; 0.03; O．015. >O．07～0.10; 0.05; O．030. >O．10～O．30; O．30; 0.100. >O．30～0.50; O．50; 0.200. >O．50～0.80; 1.00; 0.500. >O．80～1.20; 2．00. >1.20～2.00; 4.00. >2.00～3.50; 6.00. >3.50～5.00; 8.00. >5.00; 1O．00. 注：热轧盘条每盘质量不得小于lokg。 (3)牌号和化学成分见表8-308。 表8-307高电阻电热合金的牌号和化学成分 合金牌号; 化学成分(质量分数)(％). C; P; S; Mn; Si; Cr; Ni; Al; Fe; 其他. ≤. Cr20Ni80; O．08; O．20; O．16; O．60; O．75～ 1.60; 20.0～ 23．O; 余量; ≤O．50; ≤1．O. Cr30Ni70; 0.08; O．020; O．015; 0.60; 0.75～ 1.60; 28．O～ 31.0; 余量; ≤0.50; ≤1.0. Crl5Ni60; O．08; O．020; O．015; O．60; 0.75～ 1.60; 15.0～ 18.0; 55．O～ 61．O; ≤O．50; 余量. Cr20Ni35; 0.08; 0.020; 0.015; 1.00; 1.00～ 3．00; 18.0～ 21．O; 34.0～ 37．O; 余量. Cr20Ni30; 0.08; O．020; O．015; 1.00; 1．00～ 2.00; 18．O～ 21．O; 30．O～ 34．O; 余量. 合金牌号; 化学成分(质量分数)(％). C; P; S; Mn; Si; Cr; Ni; Al; Fe; 其他. ≤. 1Crl3A14; 0.12; 0.025; 0.025; 0.70; ≤1.00; 12.0～ 15．O; ≤O．60; 4．O～ 6．O; 余量. 0Cr25A15; O．06; O．025; 0.025; 0.70; ≤O．60; 23.0～ 26．O; ≤0.60; 4.5～ 6.5; 余量. OCr23A15; O．06; 0.025; O．025; 0.70; ≤O．60; 20.5～ 23.5; ≤O．60; 4.2～ 5.3; 余量. OCr2lA16; 0.06; O．025; 0.025; 0.70; ≤1.00; 19.0～ 22.0; ≤0.60; 5.0～ 7．O; 余量. 1Cr20A13; O．10; O．025; 0.025; O．70; ≤1.00; 18．O～ 2l.O; ≤O．60; 3.0～ 4.2; 余量. 0Cr21A16Nb; O．05; 0.025; O．025; O．70; ≤0.60; 21．O～ 23．O; ≤0.60; 5.0～ 7．O; 余量; Nb： O．5. OCr27A17M02; 0.05; O．025; O．025; O．20; ≤0.40; 26.5～ 27.8; ≤0.60; 6．O～ 7.0; 余量; M0： 1.8～ 2.2. 注：1．在保证合金性能符合本标准要求的条件下，可以对合金成分范围进行适当调整。 2．为了改善合金性能，允许在合金中添加适量的其他元素。 (4)电阻率见表8—309、表8—310。 表8-309高电阻电热合金丝材的室温电阻率 合金牌号; 直 径／mm; 电阻率(20°C时)／(10一6Ω·m). Cr20Ni80; <0.50; 1.09±0.05. O．50～3.00; 1.13土0.05. >3.00; 1.14士O．05. Cr30Ni70; <0.50; 1.18±O．05. ≥O．50; 1.20±O．05. Crl5Ni60; <O．50< DIV>; 1.12土O．05. ≥O．50; 1.15士O．05. Cr20Ni35 Cr20Ni30; <O．50< DIV> ≥0.50; 1.04±0.05 1.06士O．05. 合金牌号; 直 径／mm; 电阻率(20℃时)／(10一6Ω·m). 1Crl3A14; O．03～8.00; 1.25±O．08. OCr25A15; 1.42±0.07. OCr23Al5; 1.35±0.06. 0Cr21A16; 1.42±0.07. 1Cr20A13; 1.23±O．06. 0Cr21A16Nb; 1.45±O．07. 0Cr27A17M02; O．30～8.00; 1．53±0.07. 注：考核每米电阻值的丝材，其室温电阻率不考核。 表8-310高电阻电热合金带材的室温电阻率 合金牌号; 合金带厚度／mm; 电阻率(20℃时)／(10一6Ω·m). Cr20Ni80; ≤0.80; 1.09±O．05. >0.80～3.00; 1.13土O．05. >3.00; 1.14±0.05. Cr30Ni70; ≤O．80; 1.18±0.05. >O．80～3.00; 1.19土O．05. >3.00; 1.20±O．05. Crl5Ni60; ≤O．80; 1.11±O．05. >0.80～3.00; 1.14±O．05. >3.00; 1.15±0.05. Cr20Ni35 Cr20Ni30; ≤O．80; 1.04士0.05. ≥0.80; 1.06±0.05. 1Crl3A14; 0.05～3.50; 1.25±0.08. 0Cr25A15; 1.42±O．07. 0Cr23A15; 1.35±0.07. OCr21A16; 1.42±0.07. 1Cr20A13; 1.23±O．07. OCr2lA16Nb; 1.45±O．07. OCr27A17M02; 1.53±O．07. 注：每轴(盘)丝材任意部位每米电阻均匀性不得超过4％，每卷冷轧带材任意部位每米电阻均匀性不得超过5％。 (5)快速寿命见表8—311。 表8-311丝材在规定温度下的快速寿命 合金牌号; 试验温度／℃; 快速寿命值／h ≥. Cr20Ni80; 1200; 80. Cr30Ni70; 1250; 50. Crl5Ni60; 1150; 80. Cr20Ni35; 1100; 80. Cr20Ni30; 1100; 80. OCr25A15; 1300; 80. 0Cr23A15; 1300; 80. OCr2lAl6; 1300; 80. 1Cr20A13; 1250; 80. OCr21A16Nb; 1350; 50. 0Cr27A17M02; 1350; 50. (6)伸长率和工艺性能见表8-312。 表8-312直径大小6．00mm的丝材和直径为 8．0一lO．Omm的热轧盘条的断后伸长率 合金类别; 断后伸长率δ5(％) ≥. Ni-Cr合金; 20. Ni-Cr-Fe合金; 20. 1Crl3A14; 16. 0Cr27A17M02; 10. 其他Fe-Cr-A1合金; 12. 注：1．合金材应经热处理后软态交货，据供需双方协议，可供其他状态的合金材。 2．直径为0．50～6．00mm的丝材，在规定的芯棒上缠绕5圈后，表面不得出现分层及裂纹。铁铬铝丝材允许用反复弯曲试验代替缠绕试验，反复弯曲次数不得小于5次。 3．厚度大于0．80mm冷轧带材应做弯曲试验，其弯曲处不得出现分层及裂纹。 (7)电阻温度因素(修正系数)见表8—313。 表8—313高电阻电热合金的电阻温度因素(修正系数) 合金牌号; 20℃; 100℃; 200℃; 300℃; 400℃; 500℃; 600℃; 700℃; 800℃; 900℃; 1000℃; 1100℃; 1200℃; 1300C. Cr20Ni80; 1.000; 1.006; 1.012; 1.018; 1.025; 1.026; 1.018; 1.010; 1.008; 1.010; 1.014; 1.02l; 1.025. Crl5Ni60; 1.000; 1.011; 1.024; 1.038; 1.052; 1.064; 1.069; 1.073; 1.078; 1.088; 1.095; 1.109. Cr20Ni35; 1.000; 1.029; 1.061; 1.090; 1.115; 1.139; 1.157; 1.173; 1.188; 1.208; 1.219; 1.228. Cr20Ni30; 1.000; 1.023; 1.052; 1.079; 1.103; 1.125; 1.141; 1.158; 1.173; 1.187; 1.20l; 1.214; 1.226. OCr27- A17M02; 1.000; O．992; 0.986; O．98l; O．978; O．976; O．974; O．972; O．970; O．969; O．968; 0.968; 0.967; O.967. OCr21- A16Nb; 1.000; O．997; O．996; O．994; O．991; O．990; 0.990; 0.990; O．990; O．990; O．990; O．990; 0.990. OCr25- A15; 1.000; 1.002; 1.005; 1.008; 1.013; 1.021; 1.030; 1.038; 1.040; 1.042; 1.044; 1.046; 1．O47. OCr21- A16; 1.000; 1.000; 1.002; 1.006; 1.011; 1.020; 1.037; 1.043; 1.046; 1.049; 1.052; 1.055; 1.058. 1CR20- A13; 1.000; 1.011; 1.025; 1.042; 1.061; 1.085; 1.120; 1.142; 1.154; 1.164; 1.172; 1.180; 1.186. 1Crl3一 A14; 1.000; 1.005; 1.014; 1.028; 1.044; 1.064; 1.090; 1.120; 1.132; 1.142; 1.150. 0Cr23一 A15; 1.000; 1.002; 1.007; 1.014; 1.024; 1.036; 1.056; 1.064; 1.070; 1.074; 1.078; 1.08l; 1.084. Cr30Ni70; 1.000; 1.007; 1.016; 1.028; 1.038; 1.044; 1.036; 1.030; 1.028; 1.029; 1.033; 1.037; 1.043. (8)物理性能见表8-314。 (9)用途适用于制做电加热元件和一般电阻元件。