2．高电阻电热合金（GB／T1234－1995）

你的位置:首页>>特殊含金和钢材 >>2．高电阻电热合金（GB／T1234－1995）

发表时间：2006-10-14 13:24:00

(1)尺寸规格和允许偏差见表8-302～表8-306。 表8-302高电阻电热合金的尺寸范围 (mm) 合金牌号 直 径 丝 材 棒 材 盘 条 OCr27A17Mo2 O．30～8.00 其他牌号 0.03～8.00 12.0～30.0 8.0～10.0 合金牌号 冷轧带材 热轧带材 厚 度 宽 度 厚 度 宽 度 所有牌号 0.06～ 3.50 5．O～ 250.0 2.5～5．O(卷状)>5.0～7．O (条状) 15．O～ 250．O 表8-303丝材、棒材和盘条的直径允许偏差 (mm) 类 别 直径范围 允许偏差 冷拉丝材 O．030～O．050 土0.005 >O．050～O．100 ±0．O07 >O．100～0.300 士0．O1O >O．300～0.500 ±O．015 >O．50～1.00 ±O．02 >1.00～3.00 ±0.03 >3.00～6.00 ±O．04 >6.00～8.00 ±O．05 热轧盘条热轧棒材 8．O～12.0 ±O．4 >12．O～20.0 ±O．5 >20.0～30．O ±O．6 注：考核每米电阻值的丝材，其尺寸允许偏差供参考。 表8-304冷轧和热轧带材的厚度允许偏差 (mm) 类 别 厚度范围 允许偏差 冷轧带材 O．050～O．100 ±0.01O >0.100～O．200 ±0.015 >O．20～O．50 ±O．02 >O．50～1.00 ±O．03 >1.00～1.80 ±0.04 >1.80～2.50 ±0.06 >2.50～3.50 ±O．06 热轧带材 2.5～5.0 ±O．25 >5．O～7．O ±O．30 表8-305冷轧和热轧带材的宽度允许偏差 (mm) 类 别 宽度范围 允许偏差 切 边 不切边 冷轧带材 5.0～lO．0 ±0.2 —0.6 >10.0～20．O 一0.8 >20.0～30.0 一1．O >30．O～50．O ±0.3 一1.2 >50.0～90.0 ±1．O >90．O～l20．O ±0.5 ±1.5 >120.0～250.0 士1.8 热轧带材 15.0～60.0 士1.5 >60．O～250．O 士2.5 注：根据供需双方协议，在保证公差带不变的情况下，可以调整宽度的正、负偏差范围。 表8-306带材的最小长度 类 别 合金带厚度／nm 单支最小长度／m 冷轧带材 O．05～0.10 1O >O．10～0.30 20 >0.30～1.00 15 >1.00～2.00 10 >2.00～3.50 5 热轧带材 2.5～5.0 lO >5．O～7.0 3 注：1．带材最小长度应符合表中的规定，当焊接部位符合本标准技术要求时，允许同一炉号数支带坯焊接在一起，根据供需双方协议，可供定尺或倍尺带材。 2．热轧棒材每根长度由供需双方协议确定。 3．冷拉丝材的圆度不应超过直径公差之半。 4．热轧带材每米长度的侧弯不大于15mm，冷轧带材每米长度的侧弯应符合下表的规定。 宽 度 每米侧弯≤ 切 边 不切边 <20 7．O 14．O 20～50 4．O 8．O >50 3.0 5.0 (2)轴重见表8—307。 表8-307每轴(盘)冷拉丝材的质量 直 径／mm 每轴(盘)质量／kg≥ 标准质量 较轻质量 O．03～0.05 0.02 0.010 >0.05～0.07 0.03 O．015 >O．07～0.10 0.05 O．030 >O．10～O．30 O．30 0.100 >O．30～0.50 O．50 0.200 >O．50～0.80 1.00 0.500 >O．80～1.20 2．00 >1.20～2.00 4.00 >2.00～3.50 6.00 >3.50～5.00 8.00 >5.00 1O．00 注：热轧盘条每盘质量不得小于lokg。 (3)牌号和化学成分见表8-308。 表8-307高电阻电热合金的牌号和化学成分 合金牌号 化学成分(质量分数)(％) C P S Mn Si Cr Ni Al Fe 其他 ≤ Cr20Ni80 O．08 O．20 O．16 O．60 O．75～ 1.60 20.0～ 23．O 余量 ≤O．50 ≤1．O Cr30Ni70 0.08 O．020 O．015 0.60 0.75～ 1.60 28．O～ 31.0 余量 ≤0.50 ≤1.0 Crl5Ni60 O．08 O．020 O．015 O．60 0.75～ 1.60 15.0～ 18.0 55．O～ 61．O ≤O．50 余量 Cr20Ni35 0.08 0.020 0.015 1.00 1.00～ 3．00 18.0～ 21．O 34.0～ 37．O 余量 Cr20Ni30 0.08 O．020 O．015 1.00 1．00～ 2.00 18．O～ 21．O 30．O～ 34．O 余量 合金牌号 化学成分(质量分数)(％) C P S Mn Si Cr Ni Al Fe 其他 ≤ 1Crl3A14 0.12 0.025 0.025 0.70 ≤1.00 12.0～ 15．O ≤O．60 4．O～ 6．O 余量 0Cr25A15 O．06 O．025 0.025 0.70 ≤O．60 23.0～ 26．O ≤0.60 4.5～ 6.5 余量 OCr23A15 O．06 0.025 O．025 0.70 ≤O．60 20.5～ 23.5 ≤O．60 4.2～ 5.3 余量 OCr2lA16 0.06 O．025 0.025 0.70 ≤1.00 19.0～ 22.0 ≤0.60 5.0～ 7．O 余量 1Cr20A13 O．10 O．025 0.025 O．70 ≤1.00 18．O～ 2l.O ≤O．60 3.0～ 4.2 余量 0Cr21A16Nb O．05 0.025 O．025 O．70 ≤0.60 21．O～ 23．O ≤0.60 5.0～ 7．O 余量 Nb： O．5 OCr27A17M02 0.05 O．025 O．025 O．20 ≤0.40 26.5～ 27.8 ≤0.60 6．O～ 7.0 余量 M0： 1.8～ 2.2 注：1．在保证合金性能符合本标准要求的条件下，可以对合金成分范围进行适当调整。 2．为了改善合金性能，允许在合金中添加适量的其他元素。 (4)电阻率见表8—309、表8—310。 表8-309高电阻电热合金丝材的室温电阻率 合金牌号 直 径／mm 电阻率(20°C时)／(10一6Ω·m) Cr20Ni80 <0.50 1.09±0.05 O．50～3.00 1.13土0.05 >3.00 1.14士O．05 Cr30Ni70 <0.50 1.18±O．05 ≥O．50 1.20±O．05 Crl5Ni60 <O．50< DIV> 1.12土O．05 ≥O．50 1.15士O．05 Cr20Ni35 Cr20Ni30 <O．50< DIV> ≥0.50 1.04±0.05 1.06士O．05 合金牌号 直 径／mm 电阻率(20℃时)／(10一6Ω·m) 1Crl3A14 O．03～8.00 1.25±O．08 OCr25A15 1.42±0.07 OCr23Al5 1.35±0.06 0Cr21A16 1.42±0.07 1Cr20A13 1.23±O．06 0Cr21A16Nb 1.45±O．07 0Cr27A17M02 O．30～8.00 1．53±0.07 注：考核每米电阻值的丝材，其室温电阻率不考核。 表8-310高电阻电热合金带材的室温电阻率 合金牌号 合金带厚度／mm 电阻率(20℃时)／(10一6Ω·m) Cr20Ni80 ≤0.80 1.09±O．05 >0.80～3.00 1.13土O．05 >3.00 1.14±0.05 Cr30Ni70 ≤O．80 1.18±0.05 >O．80～3.00 1.19土O．05 >3.00 1.20±O．05 Crl5Ni60 ≤O．80 1.11±O．05 >0.80～3.00 1.14±O．05 >3.00 1.15±0.05 Cr20Ni35 Cr20Ni30 ≤O．80 1.04士0.05 ≥0.80 1.06±0.05 1Crl3A14 0.05～3.50 1.25±0.08 0Cr25A15 1.42±O．07 0Cr23A15 1.35±0.07 OCr21A16 1.42±0.07 1Cr20A13 1.23±O．07 OCr2lA16Nb 1.45±O．07 OCr27A17M02 1.53±O．07 注：每轴(盘)丝材任意部位每米电阻均匀性不得超过4％，每卷冷轧带材任意部位每米电阻均匀性不得超过5％。 (5)快速寿命见表8—311。 表8-311丝材在规定温度下的快速寿命 合金牌号 试验温度／℃ 快速寿命值／h ≥ Cr20Ni80 1200 80 Cr30Ni70 1250 50 Crl5Ni60 1150 80 Cr20Ni35 1100 80 Cr20Ni30 1100 80 OCr25A15 1300 80 0Cr23A15 1300 80 OCr2lAl6 1300 80 1Cr20A13 1250 80 OCr21A16Nb 1350 50 0Cr27A17M02 1350 50 (6)伸长率和工艺性能见表8-312。 表8-312直径大小6．00mm的丝材和直径为 8．0一lO．Omm的热轧盘条的断后伸长率 合金类别 断后伸长率δ5(％) ≥ Ni-Cr合金 20 Ni-Cr-Fe合金 20 1Crl3A14 16 0Cr27A17M02 10 其他Fe-Cr-A1合金 12 注：1．合金材应经热处理后软态交货，据供需双方协议，可供其他状态的合金材。 2．直径为0．50～6．00mm的丝材，在规定的芯棒上缠绕5圈后，表面不得出现分层及裂纹。铁铬铝丝材允许用反复弯曲试验代替缠绕试验，反复弯曲次数不得小于5次。 3．厚度大于0．80mm冷轧带材应做弯曲试验，其弯曲处不得出现分层及裂纹。 (7)电阻温度因素(修正系数)见表8—313。 表8—313高电阻电热合金的电阻温度因素(修正系数) 合金牌号 20℃ 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 500℃ 600℃ 700℃ 800℃ 900℃ 1000℃ 1100℃ 1200℃ 1300C Cr20Ni80 1.000 1.006 1.012 1.018 1.025 1.026 1.018 1.010 1.008 1.010 1.014 1.02l 1.025 Crl5Ni60 1.000 1.011 1.024 1.038 1.052 1.064 1.069 1.073 1.078 1.088 1.095 1.109 Cr20Ni35 1.000 1.029 1.061 1.090 1.115 1.139 1.157 1.173 1.188 1.208 1.219 1.228 Cr20Ni30 1.000 1.023 1.052 1.079 1.103 1.125 1.141 1.158 1.173 1.187 1.20l 1.214 1.226 OCr27- A17M02 1.000 O．992 0.986 O．98l O．978 O．976 O．974 O．972 O．970 O．969 O．968 0.968 0.967 O.967 OCr21- A16Nb 1.000 O．997 O．996 O．994 O．991 O．990 0.990 0.990 O．990 O．990 O．990 O．990 0.990 OCr25- A15 1.000 1.002 1.005 1.008 1.013 1.021 1.030 1.038 1.040 1.042 1.044 1.046 1．O47 OCr21- A16 1.000 1.000 1.002 1.006 1.011 1.020 1.037 1.043 1.046 1.049 1.052 1.055 1.058 1CR20- A13 1.000 1.011 1.025 1.042 1.061 1.085 1.120 1.142 1.154 1.164 1.172 1.180 1.186 1Crl3一 A14 1.000 1.005 1.014 1.028 1.044 1.064 1.090 1.120 1.132 1.142 1.150 0Cr23一 A15 1.000 1.002 1.007 1.014 1.024 1.036 1.056 1.064 1.070 1.074 1.078 1.08l 1.084 Cr30Ni70 1.000 1.007 1.016 1.028 1.038 1.044 1.036 1.030 1.028 1.029 1.033 1.037 1.043 (8)物理性能见表8-314。 (9)用途适用于制做电加热元件和一般电阻元件。